

CTY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG

**鴻昌化工責任有限公司**

**HUNG XUONG CHEMICAL COMPANY LIMITED**

**Factory** : Hai Son Industrial Zone, Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha, Duc Hoa Dist, Long An Provine, VN Head ofice:28/18/15-17 Luong The Vinh Street, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

**Tel**: (84-72) 377 8055 – 377 8056 - **Fax**: (84-72) 377 8060 Tel: (84-28) 3961 0618/(84-28) 3961 0628 - Fax: (84-28) 3961 0633

**Email**: [office@hungxuong.com.vn](mailto:office@hungxuong.com.vn) - **Website**: [www.hungxuong.com.vn](http://www.hungxuong.com.vn)

**Mẫu Phiếu: MP.02 SỐ PHIẾU: MP.02- 80/53/100-22-TTSPXXNCC-GĐ NGÀY BAN HÀNH: 02/06/2022**

**THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM XUẤT XƯỞNG CỦA NCC**

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Tên NCC: H-49 (NCC08)

*Số đơn đặt hàng của bên mua: Product’s name (Tên sản phẩm): H-49*

Lotno: BC06 *Application (Công dụng): Muối*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parameters**  **(Thông số đo)** | **COA gốc** | **COA lô hàng NCC chuẩn bị xuất bán** | **Kết quả**  **(đạt / không đạt)** | **Note**  **(Ghi chú)** |
| Ngoại quan của chất rắn | Bột tinh thể màu trắng | Bột tinh thể màu trắng | Đạt | - |
| Độ tinh khiết | 99.15 | 99.15 | Đạt | % |
| Na2SO4 | 0.80 | 0.80 | Đạt | % |
| NaCl | 23.00 | 23.00 | Đạt | ppm |
| Độ ẩm | 0.06 | 0.06 | Đạt | % |
| Không hòa tan trong nước | 0.01 | 0.01 | Đạt | % |
| Fe | 1.07 | 1.07 | Đạt | ppm |
| Kim loại nặng như Pb | 6.00 | 6.00 | Đạt | ppm |
| Dung dịch pH 5% | 10.16 | 10.16 | Đạt | - |
| As | 1.00 | 1.00 | Đạt | ppm |
| Se | 1.00 | 1.00 | Đạt | ppm |

*Ngày 01 tháng 11 năm 2022*

**Nhân viên cung ứng Phòng kỹ thuật/Phòng thí nghiệm**

**(Bộ phận kiểm tra)**