

CTY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG

**鴻昌化工責任有限公司**

**HUNG XUONG CHEMICAL COMPANY LIMITED**

**Factory** : Hai Son Industrial Zone, Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha, Duc Hoa Dist, Long An Provine, VN Head ofice:28/18/15-17 Luong The Vinh Street, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

**Tel**: (84-72) 377 8055 – 377 8056 - **Fax**: (84-72) 377 8060 Tel: (84-28) 3961 0618/(84-28) 3961 0628 - Fax: (84-28) 3961 0633

**Email**: [office@hungxuong.com.vn](mailto:office@hungxuong.com.vn) - **Website**: [www.hungxuong.com.vn](http://www.hungxuong.com.vn)

**Mẫu Phiếu: MP.02 SỐ PHIẾU: MP.02- 80/53/100-22-TTSPXXNCC-GĐ NGÀY BAN HÀNH: 02/06/2022**

**THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM XUẤT XƯỞNG CỦA NCC**

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Tên NCC: H-587 (NCC29)

*Số đơn đặt hàng của bên mua: Product’s name (Tên sản phẩm): H-587*

Lotno: B94BB *Application (Công dụng): hồ cào lông*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parameters**  **(Thông số đo)** | **COA gốc** | **COA lô hàng NCC chuẩn bị xuất bán** | **Kết quả**  **(đạt / không đạt)** | **Note**  **(Ghi chú)** |
| Ngoại quan | Chất lỏng trắng sữa | Chất lỏng trắng sữa | Chất lỏng trắng sữa | - |
| Thành phần hoạt tính | 60.0 | 60.0 | 60.0 | % |
| Hàm lượng rắn | 59.0 ~ 61.0  (105 ℃, 2.5 giờ) | 59.0 ~ 61.0  (110 ℃, 30 phút) | 60.31 | % |
| pH (2% dung dịch nước, 25 ℃) | 4.0 ~ 6.0 | 4.0 ~ 6.0 | 4.96 | - |
| Trạng thái ion | Không ion | Không ion | Đạt | - |

*Ngày 14 tháng 11 năm 2022*

**Nhân viên cung ứng Phòng kỹ thuật/Phòng thí nghiệm**

**(Bộ phận kiểm tra)**