**TECHNICAL DATA SHEET**

**HUNTEX AO-02: HỒ MỀM ANTI OZONE**

*HUNTEX AO-02* là chất làm mềm đặc biệt, nó được xem như là chất ức chế ozone và hấp thu tia cực tím, vì vậy nó có tính năng bảo vệ xuất sắc cho vải denim nhuộm bằng indigo chống lại sự biến vàng và sự phai màu (bạc màu) do ozone, giảm thiểu sự biến vàng của vải denim trong quá trình lưu trữ. Ngoài việc cải thiện khả năng chống phai màu ozone, sản phẩm còn có tính năng làm mềm, vải denim sau khi xử lý có cảm giác tay nặng, đàn hồi và mềm mại. Các tính năng của sản phẩm được duy trì sau nhiều lần giặt.

***TÍNH CHẤT CHUNG***

* Ngoại quan : dung dịch trắng sữa
* Tính Ion : nonion/ cationic.
* pH : 4.5 ±1.0 (25oC , 1% dung dịch)
* Tính tan : phân tán trong nước ấm và lạnh.

***ĐẶC TÍNH***

* Thích hợp cho các loại vải sợi cotton và sợi pha của nó, đặc biệt là vải denim
* Bảo vệ vải denim nhuộm bằng thuốc nhuộm indigo khỏi sự bạc màu do ozone.
* Không gây vàng vải denim trong suốt tiến trình sấy và trong thời gian lưu trữ vải.
* Vải sau xử lý có khả năng hấp thu tia cực tím, làm giảm thiểu sự xuyên thấu tia cực tím qua vải.
* Vải sau khi xử lý với Huntex AO-02 cho cảm giác tay mềm mại, mướt và có tính đàn hồi
* Duy trì được tính năng sản phẩm sau nhiều lần giặt

***PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG VÀ LƯỢNG SỬ DỤNG***

***Phương pháp áp dụng***

* Sản phẩm thích hợp cho tiến trình wash làm mềm vải denim
* Sản phẩm thích hợp cho tiến trình xử lý kháng ozone cho vải cotton và sợi pha, vải sợi polyester.

***Lượng sử dụng đề nghị***

* Phương pháp tận trích, lượng sử dụng: 1% 🡪 5%
* Phương pháp ngấm ép, lượng sử dụng: 10g/l 🡪 30g/l

***LƯU TRỮ VÀ ĐÓNG GÓI***

Lưu trữ sản phẩm nơi mát mẻ, thông thoáng. Sản phẩm đóng gói 120 kg/ thùng nhựa.