**SETAPRINT PTL**

**Chất tạo đặc cho In bông màu pigment**

Thành phần hóa học: Dạng nhũ hóa ngược polyacrylate

Tính ion: ion âm

Ngoại quan: Dạng hồ Trắng kem

Tính tan: Tan hoàn toàn trong nước .

**Tính năng:**

Chất tạo đặc in bông pigment cho vải tự nhiên và tổng hợp

Là sản phẩm nồng độ cao, không bị ảnh hưởng trừ điện tích.

Phù hợp cho mọi loại hệ thống in bông.

Không khóa mắt lưới mịn thậm chí với tốc độ cao

Độ sắc nét cao.

**Sử dụng:**

Dạng hồ in bông pigment:

Màu Pigmaset: xg

Setabinder ET: 80-100g

Setaprint PTL: 12-18g

Setasil PSF: 10g

Setacross ML : 5-20g

Nước : yg

Tổng : 1000g

PH: 8-9 ( nếu cần, ammonia có thể cho vào)

**Bảo quản**: Giữ trong vòng 6 tháng trong điều kiện còn nguyên vẹn . Tránh xa tác nhân quá nóng và quá lạnh.

**Đóng gói:** 150g/ thùng.