**鴻昌精細化工責任有限公司**

**HUNG XUONG CHEMICALCOMPANY LIMITED**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

**BINDER**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày test | Tên khách hàng /  Tên sản phẩm | Mục đích test | | Số phiếu test PRD | | Người yêu cầu |
| 14.11.19 | **KHÁCH HÀNG : IN VINA**  **MÃ : BINDER** | **LẤY BD-BS04 60%, 70%, ss với BINDER INVINA** | |  | | SẾP MINH |
| Loại công nghệ | **Cách thực hiện** | **Tên sản phẩm đối kháng** | **Số phiếu test PTN** | **Số phiếu test PKD** | Số phiếu , ngày tets lần trước | |
| IN PIGMENT | * **Chuẩn bị : Vải cotton : xg; hồ in ; khung lụa** * **In bằng tay, sấy 150OC x 3’** * **Kiểm tra độ bền màu ma sát khô, ước bằng máy.** | **BD-BS04 (60%)**  **BD-BS04 (70%)** | **0173PTN** | **-** | - | |
| Lượng sử dụng | **Phương pháp test để chọn sp tốt nhất )tăng lương sử dụng và điều chỉnh lsd bằng nhau** | **Ghi chú** | **NVthực hiện** | **Chủ quản** | Số lần test | |
|  | Điều chỉnh lượng sử dụng |  | Hải Triều | THẢO | 3 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MÃ HÀNG** | **HLR** | **BRIX** | **PH** | **NGOẠI QUANG** |
| **BD-BS04**  **HÙNG XƯƠNG** | **42** | **-** | **5.0** | **Lỏng trắng sữa** |
| **BINDER**  **IN VINA** | **32** | **-** | **7.0** | **Lỏng trắng sữa** |

**KẾT QỦA :**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÍNH NĂNG** | **KẾT QUẢ** |
| 1. **MA SÁT KHÔ** | **1 BD-BS04(14%) = BINDER IN VINA(20%) = BD-BS04(12%)** |
| 1. **MA SÁT ƯỚC** | **2. BINDER IN VINA(20%) = BD-BS04(14%) > BD-BS04(12%)** |
| 1. **ĐỘ LÊN MÀU ĐẬM** | **3. BINDER IN VINA(20%) > BD-BS04(14%) > BD-BS04(12%)** |
| 1. **CẢM GIÁC TAY MỀM** | **4. BINDER IN VINA(20%) > BD-BS04(14%) = BD-BS04(12%)** |
| 1. **NHANH KHÔ** | **5. BINDER IN VINA(20%) = BD-BS04(10%)** |